| OFIR | Specifikacija ambalaže |
| --- | --- |
| Naziv | Zahtev za staklenu bočicu a 200 ml |

|  |  | ZAHTEVI |
| --- | --- | --- |
|  | Izgled/zapremina | Obla bočica od 200 ml |
|  | Šifra | 200014 |
|  | Boja | Tamnožuta |
|  | Bruto zapremina | 209,0 ± 4,1 ml |
|  | Dimenzije | 133,3 ± 1,0 mm Ø57 ± 0,9 mm |
|  | Težina | oko 125 g |
|  | Tip stakla | Ph Eur: materijal-ambalažno staklo, tip stakla-III, boja-tamnožuta |
|  | Hidrolitička otpornost unutrašnje površine bočice | Test A (Ph Eur, 3.2.1): max 3,8 ml 0,01 M HCl na 100 ml ispitivane tečnosti |
|  | Hidrolitička otpornost zrna stakla | Test B (Ph Eur, 3.2.1): max 0,85 ml 0,02 M HCl |
|  | Propustljivost svetlosti | Ph Eur: u granicama od 290-450 nm najviše 10% |
|  | Kvalitet | Dozvoljena upotreba u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji (prilog: sertifikat) |
| NAPOMENA |

| Izmene uradio: Dr sc. Sofija Đorđević _________________ Datum: 12.12.2017. | Odobrio: Rukovodilac Odseka za farmaceutska istraživanja i razvoj Dr sc.Katarina Šavikin_______________ Datum: 12.12.2017. |
| --- | --- |

| OFIR | Specifikacija ambalaže |
| --- | --- |
| Naziv | Zahtev za staklenu bočicu a 100 ml |

|  |  | ZAHTEVI |
| --- | --- | --- |
|  | Izgled/zapremina | Obla bočica od 100 ml |
|  | Šifra | 200013 |
|  | Boja | Tamnožuta |
|  | Bruto zapremina | 108,0 ± 2,5 ml |
|  | Dimenzije | 104,8 ± 0,9 mm (46,1 ± 0,8 mm |
|  | Težina | oko 70 g |
|  | Tip stakla | Ph Eur: materijal-ambalažno staklo, tip stakla-III, boja-tamnožuta |
|  | Hidrolitička otpornost unutrašnje površine bočice | Test A (Ph Eur, 3.2.1): max 4,8 ml 0,01 M HCl na 100 ml ispitivane tečnosti |
|  | Hidrolitička otpornost zrna stakla | Test B (Ph Eur, 3.2.1): max 0,85 ml 0,02 M HCl |
|  | Propustljivost svetlosti | Ph Eur: u granicama od 290-450 nm najviše 10% |
|  | Kvalitet | Dozvoljena upotreba u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji (prilog: sertifikat) |
| NAPOMENA |

| Izmene uradio: Dr sc. Sofija Đorđević _________________ Datum:12.12.2017. | Odobrio: Rukovodilac Odseka za farmaceutska istraživanja i razvoj Dr sc. Katarina Šavikin_______________ Datum: 12.12.2017. |
| --- | --- |

| OFIR | Specifikacija ambalaže |
| --- | --- |
| Naziv | Zahtev za staklenu bočicu a 30 ml |

|  |  | ZAHTEVI |
| --- | --- | --- |
|  | Izgled/zapremina | Obla bočica od 30 ml |
|  | Šifra | 200011 |
|  | Boja | Tamnožuta |
|  | Bruto zapremina | 35,5 ±1,5 ml |
|  | Dimenzije | 79,3 ± 0,8 mm, Ø32,6 ± 0,3 mm |
|  | Težina | oko 44 g |
|  | Tip stakla | Ph Eur: materijal-ambalažno staklo, tip stakla-III, boja-tamnožuta |
|  | Hidrolitička otpornost unutrašnje površine bočice | Test A (Ph Eur, 3.2.1): max 6,1 ml 0,01 M HCl na 100 ml ispitivane tečnosti |
|  | Hidrolitička otpornost zrna stakla | Test B (Ph Eur, 3.2.1): max 0,85 ml 0,02 M HCl |
|  | Propustljivost svetlosti | Ph Eur, u granicama od 290-450 nm najviše 10% |
|  | Kvalitet | Dozvoljena upotreba u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji (prilog: sertifikat) |
| NAPOMENA |

| Izmene uradio: Dr sc. Sofija Đorđević _________________ Datum: 12.12.2017. | Odobrio: Rukovodilac Odseka za farmaceutska istraživanja i razvoj Dr sc.Katarina Šavikin_______________ Datum: 12.12.2017. |
| --- | --- |